Звіт

Звіт про  науково-дослідну роботу: "Створення  на основі    тугоплавких сполук товстоплівкових структур з нанорозмірними  елементами  і вивчення      їх    ропі    в    формуванні    тензо -  та магнеторезистивних властивостей"

Мета роботи - за допомогою  системного   дослідження  впливу магнітного поля, деформації та температури на електропровідність товстих плівок на основі тугоплавких сполук з нанозмірними елементами структури  вивчити їх роль у формуванні тензо – та магнеторезистивних   властивостей  і розробити   рекомендації  щодо  можливого практичного  застосування  таких   плівок.   Задача  дослідження  -  розробка  нових матеріалів  і  технологій   для   створення   мініатюрних   високочутливих   датчиків різного призначення   -   тензодатчиків,   датчиків   складу   газових   середовищ, магнеторезистивних     датчиків     для     запису     та     зчитування     інформації. Використовуючи   особливості  фізико -  хімічних, електрофізичних   та   магнітних  властивостей   тугоплавких  оксидів  та  боридів   і   можливості  товстоплівкової технології керувати структурою і характеристиками плівок в широких межах.

Терміни виконання наукової роботи за планом:

початок 1 кв. 2009р.

закінчення IV кв. 2 011р.

Керівник роботи: Рудь Борис Михайлович, пров.наук.співр. д.т.н.    (Email:petro@ipms.kiev.ua).

Дані про реєстрацію роботи N 0109U002358

Скорочений зміст висновків рецензентів.

В роботі вперше  досліджено вплив магнітного поля на електричні властивості   плівок на основі Ni3В і встановлено залежність магнітоопору від дисперсності вихідного  порошку і температури термообробки. Показано перспективність застосування товстоплівкової   технології    для    одержання    магнеторезистивних    структур.    Приведені експериментальні та розрахункові дані впливу режимів термо- і лазерної обробки на структуру і властивості товстих плівок ВаВ6-LаВ6 та SnO2-Sb.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Результати роботи  можуть бути використані в приладобудуванні, електронній, космічній та сумісних галузях  техніки.

РЕФЕРАТ

Об'єкти   дослідження   -   фізична   природа   та   закономірності   формування електрофізичних властивостей гранульованих товстих плівок на основі Nі3В та – SnO2_-Sb за умов впливу магнітних полів та деформацій.

Мета  роботи - за допомогою дослідження впливу магнітного поля, деформації

та температури на електропровідність товстих плівок на основі тугоплавких сполук NізВ та Snх Sb1-xO2 з нанорозмірними елементами структури, вивчити їх

роль у формуванні   тензо-   та   магніторезистивних    властивостей,   розробити

рекомендації відносно можливого практичного застосування таких плівок.

Методи дослідження - вивчення складу та структури виготовлених у роботі

товстих плівок за допомогою рентгенівського аналізу та електронної мікроскопії,

вивчення   їх   електрофізичних   властивостей   в   магнітних   полях,   дослідження

електронної структури фаз системи Sn  -   Sb - О під тиском та під впливом

деформацій з використанням першопринципного метода

псевдопотенціала.

Наведено і обговорено експериментальні та розрахункові дані зі структури та

властивостей  товстих   плівок,     виготовлених     на     основі     порошків   Nі3В

(магніторезистивні) і Snх Sb1-x02 (тензорезистивні) методом   трафаретного друку

та термообробкою, по електронним  спектрам цих матеріалів і їх еволюції під час

деформації.      Проведено  також   комп'ютерне   моделювання   процеса  лазерної обробки товстих плівок на основі Ni3В, ВаВ6-LаВ6, SнхSb1.х02 та побудовані ізотерми   розпреділення   температури   по   глибині.   Дані   рекомендації   щодо практичного застосування отриманих результатів.

Ключові слова: ТОВСТІ   ПЛІВКИ,  НАНОСТРУКТУРА,   МАГНІТООПІР,   ЕЛЕКТРОННИЙ СПЕКТР, ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ, ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ.

ПУБЛІКАЦІЇ

Рудь Б.М., Гончар А.Г., Биков О.І., Марчук О.К., Муратов Д.Т. Метод отримання   компактних    зразків    Sn0,9Sb0,1O2    для    сенсорів    складу    газових середовищ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Фізика»  2009.- №26. -С. 114-117.                           Гончар А.Г., Рудь Б.М., Шелудько В.Є., Тельніков Є.Я., Муратов Д.Т. Вплив  вмісту В20з у складі склозв'язуючого на тензочутливість плівок на основі Sn0,9Sb0,1O2. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. «Серія Фізика».- 2009.- №26. - С. 28-31.

Пат.   38932   UА   МПК   Н01С   17/00.   Спосіб   підвищення   коефіцієнта

тензочутливості резистивної товстої плівки: Пат. 38932 \А МПК Н01С 17/00

О.В.Паустовський, Б. М. Рудь, В. Є. Шелудько, Є.Я. Тельніков, А. Г. Гончар. И. В. Захарченко (Україна); ІПМ ім. І. М. Францевича НАН України. — № 38932: Заявл. 15.08.08: Опубл. 26.01.09, МПК Н01С 17/00.

Паустовский А.В., Рудь Б.М., Шелудько В.Е., Гончар А.Г., Тельников Е.Я., Кременицкий В.В.,  Захарченко И.В. Лазерная обработка толстых пленок на

основе легированного     сурьмой     диоксида     олова     //     HighМаtTech-2009: Международная конференция. Киев, 19-23 октября 2009 г. - К., 2009. - С. 344.

Рудь Б.М., Тельников Е.Я. Влияние условий получения толстых пленок на

основе Ni3B на их магниторезистивные свойства // Материаловедение тугоплавких соединений: II Междунар. Самсоновская конференция. Киев, 18-20   мая 2010.-С.106.

Рудь Б.М., Гончар А.Г., Быков А.И. Свойства компактных образцов легированного сурьмой диоксида олова, полученных методом баротермической обработки. // Материаловедение тугоплавких соединений: II Междунар.Самсоновская конференция. Киев, 18-20 мая 2010 г.- К., 2010. - С. 69.

Паустовский А.В., Шелудько В.Е., Рудь Б.М., Тельников Е.Я. Атомная силовая микроскопия    резистивных    толстых    пленок    //   Материаловедение тугоплавких соединений: II Междунар. Самсоновская  конференция . Киев, 18-20  - К., 2010.-С. 105.

Паустовский А.В., Рудь Б.М., Шелудько В.Е., Тельников Е.Я., Кременицкий

В.В., Захарченко    И.В.,    Применко    Г.И.,    Тараканов    В.К..    Воздействие

концетрированных  потоков энергии на толстопленочные резисторы // Материалы   и покрытия      в    экстремальных    условиях:    VI    Международная    конференция. 20-24 сентября 2010 г. -   Понизовка, Большая Ялта.

.