Звіт про науково-дослідну роботу:   ”Вивчення фізико-хімічних процесів взаємодії водню з активними металами, сплавами, інтерметалідами та тугоплавкими сполуками з метою їх використання в технологіях синтезу та обробки матеріалів у дисперсному та консолідованому стані”

Мета роботи-  дослідження структуроперетворюючих процесів взаємодії водню з інтерметалідами та тугоплавкими сполуками на основі титану, впливу легуючих елементів на інтенсивність сплавоутворення подвійних порошкових сплавів та інтерметалідів титану, розробка технології одержання кремнійвмісних композитів шляхом застосування воднево-термічної обробки вихідних порошків з метою покращення експлуатаційних властивостей отриманих виробів.

Керівник роботи:  Скороход Валерій Володимирович, директор інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України, д.т.н., академік НАН України (Email:dir@ipms.kiev.ua )

Терміни виконання наукової роботи: початок   І кв.2010 р.
                                                           закінчення IV кв.2012 р.

Дані про реєстрацію роботи: N 0110U000137

Скорочений зміст висновків рецензентів.

Робота виконана в повному об'ємі, у відповідності з робочими планами    та на високому науковому рівні.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Акумулятори водню ТіН2-Сu з підвищеною воднеємністю можуть бути запропоновані для застосування в енергетиці; інтерметаліди ТіNi як матеріали з пам'яттю форми; воднево-термічна обробка пропонується для отримання абразивних та жароміцних матеріалів з підвищеними властивостями та нижчою собівартістю для застосування в машинобудуванні.

РЕФЕРАТ

Мета роботи-  дослідження структуроперетворюючих процесів взаємодії водню з інтерметалідами та тугоплавкими сполуками на основі титану, впливу легуючих елементів на інтенсивність сплавоутворення подвійних порошкових сплавів та інтерметалідів титану, розробка технології одержання кремнійвмісних композитів шляхом застосування воднево-термічної обробки вихідних порошків з метою покращення експлуатаційних властивостей отриманих виробів.

В роботі досліджені процеси взаємодії водню з інтерметалідами та тугоплавкими сполуками, особливості консолідації та сплавоутворення при застосуванні гідриду титану в якості вихідної сполуки, вплив воднево-термічної обробки порошків кремнійвмісних композитів на властивості виробів з них. Об'єктами дослідження були інтерметаліди систем Ті-Сu, Ті-N, Ті-АL, Ті-Sn, сплави Ті-АL, Ті-Сг, Ті-Ni, композити на основі Sі, SіСSі3N4.

Встановлено, що при взаємодії інтерметалічних сполук з воднем можуть мати місце реакції прямого або деструктивного гідрування. Області їх реалізації відрізняються за тиском водню і температурою. Механізм деструктивного гідрування інтерметалідів на основі титану полягає у розчиненні водню в інтерметаліді, селективному гідруванні титану та у формуванні збіднених на титан інтерметалічних фаз. Реакцію деструктивного гідрування інтерметалідів застосовано для синтезу наноструктурних композитів на основі гідриду титану та неруйнівних композиційних акумуляторів водню ТiН2 - Сu з підвищеною воднеємністю.

Застосування гідриду титану в якості вихідної сполуки, та оптимальні режими механоактивації сумішей дозволили отримати сплави та інтерметаліди на основі титану в практично щільному стані в результаті ізотермічного спікання.

Інтенсивність сплавоутворення в сумішах на основі гідриду титану суттєво вища, ніж на основі порошку титану. ЇЇ значення також залежать від переважного напрямку дифузійних потоків. Оптимальне співвідношення спостерігається на сплавах та інтерметалідах системи Ті-АL.

Встановлені механізми впливу воднево-термічної обробки на процес очищення від домішок, активації спікання та структуроутворення в кремнійвмісних композитах. Отримані матеріали з підвищеними фізико-механічними властивостями та нижчою собівартістю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНТЕРМЕТАЛІДИ, НАНОСТРУКТУРНІ КОМПОЗИТИ, ТУГОПЛАВКІ СПОЛУКИ.

публікації

Скороход В.В., Братаніч Т.І., Кучерявий   .В, Копилова Л.І., Крапівка М.О. Фазові перетворення в Ті2Сu в процесах деструктивного гідрування та рекомбінації // Порошковая металлургия. - 2010. - № 3-4. - с. 118-125.

Скороход В.В., Братаніч Т.І., Кучерявий О.В. Кінетика першого деструктивного гідрування інтерметалідів Ті2Сu та ?- ТіСu // Порошковая металлургия, 2010. - №5-6. - с. 100-110.

Скороход В.В., Братаніч Т.І., Кучерявий О.В. Процесом механической и химической деструкции при взаимодействии гидридообразующих интерметаллидов с водородом // Тезиси VI Межд конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, зкологически чистые технологии производства и утилизации изделий» - 20-24 сент. 2010 г., Понизовка, Крым.

Братаніч Т.І. Термодинамічний аналіз реакцій утворення та розпаду гідридів інтерметалідів // Порошкова я металургия.-2010, №11-12 -С.99-107.

Братаніч Т.І. Вплив газового середовища на взаємодію між продуктами деструктивного гідрування інтерметалідів // Порошковая металлургия,.- 2011, № 1-2. -С. 147- 156.

Скороход В.В., Братаніч ТІ., Кучерявий О.В, Копилова Л.І., Крапівка М.О. Структурно-фазовий механізм і швидкість взаємодії інтерметалідів ТіСu, ТізСu4, Тi2Сuз з воднем 1 Реакції утворення та розкладання гідридів інтерметалідів // Порошковая металлургия.-2012, №3-4.-С. 131-140.

Скороход В.В., Братаніч ТІ., Кучерявий О.В, Копилова Л.І., Крапівка М.О. Структурно- фазовий механізм і швидкість взаємодії інтерметалідів ТіСu, ТізСu4, Ті2Сиз з воднем 2 Деструктивне гідрування інтерметалідів // Порошковая металлургия.-2012, №5-6 - С. 105- 111.

V. У. Skorokhod, T.I. Bratanich, О. V. Kucheriavyi, L. I. Kopylova, N. A. Krapivka Phase transformations in Т1гСи during destructive hydrogenation // International Journal of Hydrogen Energy..- 2011.- V.36, Issue 1, January.- P. 1312-1315. «Наноструктурные материалы — 2012: Россия - Украина - Беларусь» - 19-22 ноя. 2012 г., Санкт-Петербург, Россия.

Демидик А.Н., Барабаш В.А., Подрезов Ю.Н., Ремез М.В., Крилова Н.А.Температурная зависимость механических свойств интерметаллида ТізАL // Тезиси конф. «Порошковая металлургия: ее сегодня и завтра» - 27-30 ноя. 2012 г., Киев, Украина.