Звіт про науково-дослідну роботу: ”Інтеркаляційні  фільтрові  наноконденсатори  для   кіл  змінного струму"

Мета роботи - розробка технології виготовлення нанокомпозитних інтеркальованих матеріалів, вивчення структурних та фізичних властивостей наноструктур цих матеріалів, створення нових інтеркаляційних наноконденсаторів для кіл змінного струму.

Керівник роботи: доктор фіз.-мат. наук. Ковалюк З.Д.

E-mail: chimsp@ukrpost.ua

ерміТни виконання роботи:        початок 01.2010р.

закінчення 12.2012р.

Дані про реєстрацію: №  0110U01394

Скорочений зміст висновків рецензентів.

Досліджено нові нанокомпозитні матеріали, створені на основі шаруватих напівпровідникових кристалів А3В6 і іонних сегнетоелектричних солей NаNO2, КNO2, КNOз.  Дослідження мають комплексний характер і охоплюють вивчення механізмів самоорганізації наноструктур на поверхнях напівпровідників А3 В6 з молекулярним типом зв'язку, наноіонних твердотільних матеріалів на основі нанорозмірних оксидів, самодиспергованих іонних солей і нанопорошків шаруватих кристалів. В роботі представлені результати досліджень морфології і складу цих наноструктур,проведених за допомогою сучасних методів атомно-силової і тунельної спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії і рентгенівської дифракції. На основі нанокомпозитних матеріалів були створені високочастотні бар'єрні конденсаторні структури з спіновим фільтром, нанокомпозитний фотоконденсатор, інтеркаляційні фільтровий і накопичувальний конденсатори з високою питомою ємністю,новизна яких підтверджена чотирма патентами України на винахід.

Пропозиції про подальше використання результатів роботи.

Результати можуть бути використані для створення нових типів фільтрових і накопичувальних конденсаторів, пристроїв пам'яті, частотних комутаторів, фотоперетворювачів.

# РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження - нанокомпозитні матеріали на основі шаруватих напівпровідникових матеріалів А3В6 і сегнетоелектриків NаNO2, KNO2, KNОз; конденсаторні структури, сформовані з нанокомпозитних матеріалів.

Мета роботи - розробка технології виготовлення нанокомпозитних інтеркальованих матеріалів, вивчення структурних та фізичних властивостей наноструктур цих матеріалів, створення нових інтеркаляційних наноконденсаторів для кіл змінного струму.

Методи роботи - синтез нанокомпозитних матеріалів на основі порошків і об'ємних монокристалів А3 В6 шляхом їх інтеркалювання сегнетоелектричними матеріалами з рідкої фази , формування гібридних спінтронних високочастотних конденсаторних наноструктур типу "феромагнетик-наноструктурований вуглець-широкозонний оксид-нанокомпозитний матеріал" на ван-дер-ваальсівських поверхнях шаруватих кристалів А3В6, локальна зондова мікроскопія, імпедансна спектроскопія конденсаторних наноструктур, визначення їх електричних характеристик.

Результатом роботи є нова технологія формування нанокомпозитних матеріалів. На основі цих матеріалів створені нанокомпозитні накопичувальні і фільтрові конденсатори, фотоконденсатор, високочастотний спіновий конденсатор.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: НАНОКОМПОЗИТНІ СТРУКТУРИ,   ІНТЕРКАЛЯЦІЯ, ФІЛЬТРОВИЙ	НАНОКОНДЕНСАТОР,	НАНОІОНИКА, СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКИ.

ПУБЛІКАЦІЇ

Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Ковалюк З.Д., Нетяга В.В., Литвин О.С. Электрические свойства гибридных структур (ферромагнитный металл)-(слоистый полупроводник) Ni/ p-GaSe // Физика и техника полупроводников. - 2010. - Т. 44, № 2. -С.180-193.

А.П.Бахтинов, З.Р.Кудринский, О.С.Литвин. Морфология наноструктур, сформированных на ван-дер-ваальсовой поверхности слоистых кристаллов GaSe, отожженных в парах серы // Физика твердого тела. -2011.-Т. 53, № 10.-С. 2045 - 2050.

Дмитриев А.И., Вишняк В.В., Лашкарев Г.В., Карбовский В.Л., Ковалюк З.Д., Бахтинов А.П. Исследование морфологии Ван-дер-ваальсовой поверхности кристалла ІпSе // Физика твердого тела. - 2011. - Т. 53, № 3. - С. 579 - 589.

Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Ковалюк З.Д., Нетяга В.В., Коноплянко Д.Ю. Транспорт носителей заряда в нанокомпозитных наноструктурах на основе слоистого полупроводника р-GaSe и сегнетоэлектрика КN0з // Физика и техника полупроводников. -2011. - Т. 45, № 3. -С. 348-359.

З.Д. Ковалюк. В.В.Нетяга, Д.Ю. Коноплянко, А.П. Бахтінов Електричні та оптичні характеристики конденсаторів на основі нанокомпозитного матеріалу GaSe<KNОз> // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2010. - Т.48, №6. - С. 30-35.

З.Д. Ковалюк, В.В.Нетяга, Д.Ю.Коноплянко, А.П. Бахтинов. Конденсаторы на основе интеркалата GaSе <КNO3>// Технология и конструирование в электронной аппаратуре.-2010. -Т.87,№3.-С. 6-8.

АЛ.Бахтинов, В.Н Водопьянов, В.В.Нетяга., З.Р Кудринский., Литвин О.С. Морфология поверхности и электрические свойства гибридных структур, сформированных на основе слоистого полупроводника с наноразмерными сегнетозлектрическими включениями Аu/Ni /<С>/n-Ga2O3/p-GaSa<КNOз> // Физика и техника полупроводников - 2012. — Т.46, №3.-С.356-368.

Ковалюк З.Д., Камінський В.М., Нетяга В.В., Боледзюк В.Б., Раранский М.Д., Балазюк В.Н., Шевчик В.В. Електричні та діелектричні характеристики шаруватих нанокристалів СаSе та ІпSе, інтеркальованих воднем // Металлофізика і новітні технології. - 2012. — Т. 34, № 8, С. 1057-1065.

З.Д.Ковалюк, В.Б. Боледзюк, В.В.Шевчик, В.М.Каминский, А.Д.Шевченко Еромагнетизм слоистых полупроводников GaSe, интеркалированных кобальтом // Физика и техника полупроводников . - 2012. - Т. 46, № 8. - С. 995 - 998.

Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Иванов В.И., Ковалюк З.Д., Литвин О.С. Влияние внешних воздействий на самоорганизацию наноструктур теллуридов свинца и олова на поверхности (111)ВаF2 в условиях, близких к термодинамическому равновесию // Физика твердого тела. - 2013. - Т. 55, № 1. - С. 163-176.

А.И. Дмитриев, В.В. Вишняк, Г.В. Лашкарев, В.Л. Карбовский, З.Д. Ковалюк., А.П. Бахтинов. Исследования поверхности монокристалла ІnSe методами сканирующей зондовой микроскопии // Тезисы второй Международной научной конференции НАНО-2010 «Наноструктурные материалы - 2010: Беларусь-Россия-Украина» Киев, Украина 19-22октября,2010.-С418.

Ковалюк З.Д., Бахтинов А.П., Кудринский З.Р. Нанообразования на поверхности слоистых кристаллов Gasе // Сборник докладов Международной научной конференции „Актуальные проблемы физики твердого тела" 18-21 октября 2011. - Минск. - Т. 1. - С. 278-279.

Ковалюк З.Д., Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Нетяга В.В., Кудринский З.Р.Нанокомпозитные материалы на основе слоистых халькогенидов, углерода и сегнетозлектриков для накопителей злектрической знергии и фильтровых конденсаторов// Тезисы докладов 3 Международной конференции "НihgMatTech-2011", 3-7 октября 2011 -Киев. Украина. - С. 360.

Бахтінов А.П., Водоп'янов В.М., Кудринський З.Р., Нетяга В.В. Спін-селективний бар'єр на основі шаруватого напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями// Тези доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», 19-20 жовтня - Луцьк, Україна, 2012. - С. 194-197.

Бахтинов А.П., Водопьянов В.Н., Ковалюк З.Д., Кудринский З.Р., Нетяга В.В. Изменения злектрического импеданса композитных наноструктур, сформированных на основе слоистого полупроводника с наноразмерными трехмерными (ЗD) сегнетозлектрическими включениями (р-GaSe <КNOз>), под влиянием оптического облучения // Тезисы докладов III Международной научной конференции «Наноструктурные материалы — 2012: Россия - Украина - Беларусь», 19-22 ноября - Санкт-Петербург, Россия, 2012. - С.319

Vishnyak V.V., Karbivsky V.L., Kovalyuk Z.D. The hexagonal structure nanoislands gold on the surface of semiconductor crystals of-Si and InSe// Microscopy Conference MC 2011, August 28-2 September 2011. - Kiel (Germany). - M6P626.

Bakhtinov A.P., Vodopyanov V.N., Kudrynskyi Z.R., Netyaga V.V. Composite nanostructures based on a layered semiconductor with nanoscale 3D ferroelectric inclusions (p-GaSe intercalated by KNO3) // Book of abstracts European Material Research Society Spring Meeting 2012 (E-MRS 2012), Symposium Q,May 14-18 - Strasbourg, France, 2012. - P. 16-17.